PROGRAMA DE CURSO

| Código | Nombre |
| --- | --- |
| CI5536 | Tecnología del Acero |
| Nombre en Inglés |
| Steel Technology |
| SCT | Unidades Docentes | Horas de Cátedra | Horas Docencia Auxiliar | Horas de Trabajo Personal |
| 6 | 10 | 3,0 |  | 5,0 |
| Requisitos | Carácter del Curso |
| CI3501 Materiales de Construcción. | Electivo para la carrera de Ingeniería Civil mención Estructuras-Construcción-Geotecnia |
| Resultados de Aprendizaje |
| Al termino del curso se espera que el estudiante: Conozca los distintos procesos de fabricación del acero, su ruta crítica, requisitos, funcionalidades, aceptación y rechazo. Conozca el mercado del acero, producción local y suministro internacional. Conozca los distintos tipos y usos del acero, aplicaciones, potencialidades y subproductos de acero. Conozca todo el proceso de fabricación de estructuras de acero, Identifique los aspectos críticos de la cadena del acero, desde el punto de vista de la serviciabilidad y resistencia de las estructuras. Especifique e inspeccione adecuadamente las estructuras de acero. |

| Metodología Docente | Evaluación General |
| --- | --- |
| Clases expositivas, con participación de los estudiantes mediante ejercicios y análisis de casos, incluye visitas a obras, maestranzas y fábricas. | Controles y examen final (70%). Ejercicios y tareas (30%). |

Unidades Temáticas

| Número | Nombre de la Unidad | Duración en Semanas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Procesos de Fabricación del acero. | 3 |
| Contenidos | Resultados de Aprendizajes de la Unidad | Referencias a la Bibliografía |
| Proceso de fabricación del acero. Requisitos Funcionalidades Aceptación y Rechazo. Solidificación. Tratamientos térmicos. | Al término de la unidad se espera que el estudiante: Conozca los distintos procesos de fabricación del acero, su ruta crítica, requisitos, funcionalidades, aceptación y rechazo. | NCh 203, NCh 204, ASTM A36, ASTM A615, NCh 3334, ASTM A706, Ciencia e ingeniería de los materiales, William Smith Ciencia e ingeniería de los Materiales, Donald Askeland. |

| Número | Nombre de la Unidad | Duración en Semanas |
| --- | --- | --- |
| 2 | Productos de acero | 3 |
| Contenidos | Resultados de Aprendizajes de la Unidad | Referencias a la Bibliografía |
| Tipos de productos de acero. Usos del acero. Subproductos de acero. Mercado del acero | Al término de la unidad se espera que el estudiante: Conozca los distintos tipos y usos del acero, aplicaciones, potencialidades y subproductos de acero. Conozca el mercado del acero, producción local y suministro internacional. | NCh 203, NCh 204, ASTM A36, ASTM A615, NCh 3334, ASTM A706, Ciencia e ingeniería de los materiales, William Smith Ciencia e ingeniería de los Materiales, Donald Askeland. |

| Número | Nombre de la Unidad | Duración en Semanas |
| --- | --- | --- |
| 3 | Fabricación de estructuras de acero | 2 |
| Contenidos | Resultados de Aprendizajes de la Unidad | Referencias a la Bibliografía |
| Detallamiento Soldadura. Perforación, mecanizado, enderezado. Tratamientos superficiales. | Al término de la unidad se espera que el estudiante: Conozca los procedimientos de fabricación de estructuras de acero. | Steel Construction Manual. 2000. AWS Structural Welding Code Steel. American Welding Society AWS D1.1, 2002. Dickie, D. Mobile Crane Manual, 7th Printing. Construction Safety Association of Ontario, 1999. Dickie, D.Rigging Manual. Construction Safety Association of Ontario, 1975. ICHA Manual de Diseño para Estructuras de Acero. 2001. ICHA Protección de Estructuras de Acero. 1976. Código de prácticas estándar ICHA Code of Standard Practices AISC |

| Número | Nombre de la Unidad | Duración en Semanas |
| --- | --- | --- |
| 4 | Montaje de estructuras de acero | 3 |
| Contenidos | Resultados de Aprendizajes de la Unidad | Referencias a la Bibliografía |
| Procedimientos de montaje Maquinaria requerida Programación de plazos y costos | Al término de la unidad se espera que el estudiante: Conozca los elementos básicos del montaje de estructuras de acero, incluyendo la terminología, operaciones y mano de obra requerida | Steel Construction Manual. 2000. Dickie, D. Mobile Crane Manual, 7th Printing. Construction Safety Association of Ontario, 1999. Dickie, D. Rigging Manual. Construction Safety Association of Ontario, 1975. ICHA Manual de Diseño para Estructuras de Acero. 2001. ICHA Protección de Estructuras de Acero. 1976. Código de prácticas estándar ICHA. Code of Standard Practices AISC. |

| Número | Nombre de la Unidad | Duración en Semanas |
| --- | --- | --- |
| 5 | Protección de estructuras de acero | 2 |
| Contenidos | Resultados de Aprendizajes de la Unidad | Referencias a la Bibliografía |
| Corrosión. Fuego. Diseño y protección contra la corrosión. Diseño y protección contra el fuego. Revestimientos. | Al término de la unidad se espera que el estudiante: Conozca las posibles amenazas externas a las estructuras de acero. Conozca y especifique las medidas de protección contra dichas amenazas | Ordenanza general de Urbanismo y Construcción, Interpretación y recomendación de la Ordenanza general de Urbanismo y Construcción: Protección contra el fuego de Estructuras de Acero |

| Número | Nombre de la Unidad | Duración en Semanas |
| --- | --- | --- |
| 6 | Aseguramiento de calidad | 2 |
| Contenidos | Resultados de Aprendizajes de la Unidad | Referencias a la Bibliografía |
| Mecanismos de Control de calidad Ensayos destructivos Ensayos no destructivos Control en laboratorio Control en terreno Inspecciones Criterios de aceptación y rechazo | Al término de la unidad se espera que el estudiante: Conozca los diferentes ensayos que pueden aplicarse para certificar la calidad de elementos y estructuras de acero | Código de prácticas estándar ICHA Code of Standard Practices AISC The AISC Quality Certification Program |

Bibliografía General

Código de prácticas estándar ICHA Code of Standard Practices AISC

| Vigencia desde: | Primavera 2018 |
| --- | --- |
| Elaborado por: | Juan Carlos Gutierrez P., Verónica Reveco Cornejo |
| Revisado por: |  |